ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

## TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

| 1. TÊN ĐỀ TÀI Nghiên cứu hiệu ứng điện-từ trên một số vật liệu multiferroic cấu trúc ABO3 dạng đơn chất và composite | 2. MÃ SỐ |
| --- | --- |
| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Tự nhiên Kỹ thuật ( Môi trường ( Kinh tế; XH-NV ( Nông Lâm ( ATLĐ ( Giáo dục ( Y Dược ( Sở hữu trí tuệ ( | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản Ứng dụng Triển khai ( ( |
| 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 24 tháng Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 |
| 6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI Tên cơ quan: Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Điện thoại: 0280.3746982 E-mail: dhkh.dhtn@gmail.com Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – TP Thái Nguyên Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì: PGS.TS Nông Quốc Chinh |
| 7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Nguyễn Văn Đăng Học hàm, học vị: Thạc sĩ Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Vật lý – Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên Điện thoại di dộng: 0983.009.975 Email: nvdangsptn@yahoo.com | Năm sinh: 1975 Đối tượng ưu tiên: không Địa chỉ nhà riêng: Tổ 3 Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên Điện thoại nhà riêng : 02803.655.667 Điện thoại cơ quan: 02803.746.987 |
| 8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI |
| TT | Họ và tên | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao | Chữ ký |
| 1 | ThS. Nguyễn Văn Khiển | ĐH Khoa học - ĐHTN (CN: Vật lý nano) | Chế tạo mẫu, đo đạc, Tổ chức seminar |  |
| 2 | CN. Nguyễn Thị Dung | ĐH Khoa học - ĐHTN (CN: Vật lý chất rắn) | TK tài chính, Xây dựng chuyên đề, chế tạo mẫu |  |
| 3 | ThS. Chu Thị Anh Xuân | ĐH Khoa học – ĐHTN (CN: Vật lý chất rắn) | Tổ chức seminar, Thảo luận kết quả, viết báo |  |
| 4 | CN. Phạm Trường Thọ | ĐH Khoa học - ĐHTN (CN: Vật lý chất rắn) | Chế tạo mẫu, đo đạc, Tổ chức seminar |  |
| 9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH |
| Tên đơn vị trong và ngoài nước | Nội dung phối hợp nghiên cứu | Họ và tên người đại diện đơn vị |
| Phòng Thí nghiệm các Vật liệu Từ và Siêu dẫn – Viện KH Vật liệu – Viện KH&CN VN | Phối hợp chế tạo và nghiên cứu các đặc trưng tính chất của vật liệu. Viết chung công trình khoa học | PGS.TS. Lê Văn Hồng TS. Vũ Đình Lãm |
| Department of Physics, Chungbuk National University, Cheongju 361-763, Korea | Phối hợp đo đạc và nghiên cứu các đặc trưng tính chất của vật liệu. Viết chung công trình khoa học | TS. The-Long Phan |
| 10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC |
| 10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Vật liệu đơn pha sắt điện và đơn pha sắt từ đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực của khoa học - công nghệ và đã đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của xã hội loài người trong thế kỷ XX. Tuy nhiên, điện tử học kinh điển đã thể hiện một số mặt hạn chế, bất cập và đang đứng trước những thách thức lớn cả về mặt nguyên lý vật lý và chi phí kinh tế để sản xuất linh kiện. Trong những năm gần đây, nhiều hiện tượng vật lý mới trong các hệ vật liệu điện, từ có các đặc trưng kích thước giới hạn đã mở ra khả năng phát triển hàng loạt linh kiện điện tử có tính mới về căn bản. Các năm 1988, 1993 và năm 2004 trở thành những mốc thời gian gắn liền với những phát hiện ra vật liệu từ điện trở GMR, CMR, vật liệu bán dẫn pha từ loãng có nhiệt độ chuyển pha sắt từ trên nhiệt độ phòng và vật liệu điện môi có hằng số điện môi khổng lồ tương ứng. Hai trong số các phát hiện trên đã được trao giải thưởng Nobel vật lý trong những năm gần đây. Tuy vậy vẫn còn đó nhiều vấn đề chưa được giải quyết thoả đáng như: hiện tượng từ điện trở khổng lồ trong vật liệu manganite; các hiện tượng điện từ trong các hệ vật liệu kích thước nano mét, các hệ thấp chiều có thêm đóng góp của các pha từ cạnh tranh mạnh khác... Tương tác điện từ sẽ càng lý thú nhưng phức tạp và thách thức hơn khi trong vật liệu multifferoic đồng tồn tại hai phân cực điện và phân cực từ, nghĩa là vật liệu đồng biểu hiện cả tính chất sắt từ và sắt điện. Sẽ có rất nhiều thiết bị tổ hợp ứng dụng những hiệu ứng lý thú của vật liệu multifferoic như: nguyên tố nhớ nhiều trạng thái, thiết bị cộng hưởng sắt từ điều khiển bởi điện trường, bộ chuyển đổi với module áp điện có tính chất từ và bộ lưu dữ liệu, MRAMs, FeRAMs...[3-5;7-10]. Vật liệu multifferoic trở thành đối tượng quan tâm thu hút không chỉ vì tính phức tạp và lý thú của bản chất vật lý của chúng mà còn thu hút vì khả năng thu nhỏ linh kiện, tăng mật độ linh kiện, tăng tốc độ hoạt động và mở ra khả năng chế tạo các linh kiện tổ hợp nhiều chức năng trên cùng một chip. Vì những tính chất đặc biệt và khả năng ứng dụng to lớn này, vật liệu multifferoic ngày càng được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu một cách mạnh mẽ. Các hướng nghiên cứu liên quan đến vật liệu multifferoic như: vật liệu gốm tổ hợp dạng khối và màng mỏng tồn tại đồng thời cả hai tính chất sắt điện sắt từ; các hợp chất sắt điện pha kim loại chuyển tiếp; các hợp chất perovskite… được đặc biệt quan tâm nghiên cứu. Hàng năm có hàng trăm công trình được công bố liên quan đến tối ưu hoá công nghệ chế tạo vật liệu; mối liên quan giữa thành phần vật liệu, bán kính ion của các ion thành phần và cấu trúc vật liệu với các tính chất điện từ; cơ chế tương tác từ (tính cạnh tranh pha từ, trạng thái bất thoả từ, trạng thái thuỷ tinh spin và động học từ trong các hệ điện tử-spin tương quan mạnh); đặc biệt về cơ chế dẫn truyền điện tử và hiệu ứng nhớ điện trở trong các vật liệu đa pha điện từ (hình 1). Cho đến nay, một số phòng thí nghiệm trên thế giới đã chế tạo thành công vật liệu multifferoic dạng đơn chất và tổ hợp có hệ số từ điện lớn. Gần đây nhất, vào năm 2009 Nail và Mahendian [8] đã thu được hệ số từ điện rất lớn trong vật liệu Bi0.7Sr0.15Ba0.15FeO3 (α(EH = 2.1 mV/cm Oe). Đây là giá trị của hệ số từ điện lớn nhất thu được trên các vật liệu multiferroic dạng đơn chất tính đến thời điểm công bố năm 2009. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài: H. Liu, B. Cao, and C. O’Connor, J. Appl. Phys. 109, 07B516 (2011). T. Chakraborty, S. Ray, and M. Itoh, Phys. Rev. B 83, 144407 (2011). K. Chikada, K. Hirose, and T. Yamamoto, Jpn. J. Appl. Phys. 49, 091502 (2010). Y. Li, Q. Liu, T. Yao, Z. Pan, Z. Sun, Y. Jiang, H. Zhang, Z. Pan, W. Yan, and S. Wei, Appl. Phys. Lett. 96, 091905 (2010). Jian Wang, Hong Zhang, Yiyu Li, J. Mater. Sci.: Mater. Electron 21, 811 (2010). G.-P. Du, Z.-J. Hu, Q.-F. Han, X.-M. Qin, and W.-Z. Shi, J. Alloys Compd. 492, L79 (2010). K. F. Wang, J.-M. Liu, and Z. F. Ren, Ad. in Phys. 58, 321 (2009). Naik, V.B., Mahendiran, R., 2009. Solid State Commun. 149(19–20), 754–758. F. Lin, D. Jiang, X. Ma, and W. Shi, J. Magn. Magn. Mater. 320, 691 (2008). X. Ren, Nature Mater. 3, 91 (2004). L.E. Fuentes-Cobas, J.A. Matutes-Aquino and M. E. Fuentes-Montero, Magnetoelectricity, Handbook of Magnetic Materials, Volume 19. |
| 10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Cùng với xu hướng nghiên cứu này, trong một vài năm trở lại đây nhiều tập thể các nhà khoa học ở Viện Khoa học Vật liệu - Viện KH&CNVN, Trường ĐH Công nghệ – ĐHQG Hà Nội, Khoa Vật lý - ĐH Sư phạm Hà Nội... cũng đã tiến hành nhiều nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nhằm tìm hiểu cơ chế vật lý cũng như tìm kiếm công nghệ chế tạo các vật liệu có các tính chất mong muốn và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2008 trở lại đây, nhóm nghiên cứu của chúng tôi cũng đã bắt đầu tập trung nghiên cứu chế tạo vật liệu multiferroic dạng đơn chất và composite, bước đầu thu được một số kết quả nhất định, đã đóng góp được phần nào đó để giải thích các hiện tượng của vật liệu multiferroic. Mục đích hiện tại của các nhà khoa học là sớm đưa vật liệu này vào ứng dụng trong thực tế. Tuy nhiên, trước khi triển khai đưa vật liệu này vào ứng dụng, vẫn còn tồn đọng khá nhiều vấn đề về công nghệ cũng như tính chất cần được giải quyết một cách chi tiết và triệt để. Một trong những vấn đề đó là việc tìm kiếm cấu trúc đơn giản, hợp lý để dễ dàng cho việc chế tạo vật liệu, đây đang là một trong những vấn đề then chốt trong lĩnh vực nghiên cứu này. Tiếp theo đó là việc liên kết và điều khiển lẫn nhau của các tính chất điện và từ của vật liệu này bằng việc thay đổi cấu trúc hoặc tham số cấu trúc, đặc biệt là bằng tác động của ngoại vi như từ trường, điện trường, nhiệt độ... Đây cũng là những vấn đề chính mà nhóm nghiên cứu của chúng tôi mong muốn được đi sâu nghiên cứu. Chúng tôi hi vọng rằng với thiết bị sẵn có của Phòng thí nghiệm vật lý chất rắn tại Bộ môn Vật lý kết hợp với Phòng thí nghiệm Trọng điểm của Viện KH Vật liệu, với kinh nghiệm thu được trong thời gian qua của nhóm nghiên cứu cùng với sự hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước, đề tài sẽ được thực hiện và hoàn thành một cách xuất sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài hứa hẹn sẽ được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và Quốc tế. Đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng sự hợp tác nghiên cứu với các trung tâm lớn trong nước và Quốc tế, đặc biệt là với Hàn quốc, Đài Loan... những quốc gia có nền khoa học và công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài: P. T. Phong, N. V. Khiem, N. V. Dai, D. H. Manh, L. V. Hong, N. X. Phuc “Influence of Al2O3 on low-field spin-polarized tunneling magnetoresistance of (1-x) La0.7Ca0.3MnO3 + xAl2O3 composites”, Materials Letters 63 (2008) 353. N.V. Dai, N.C. Thuan, L.V. Hong, N.X. Phuc and Y.P. Lee “Low-Field Magnetoresistance of La0.7Sr0.3MnO3 ThinFilm Fabricated by Using Pulsed-Laser Deposition” J. Korean Phys. Soc. 53 (2008) 2427. N. V. Dai, D. N. H. Nam, L. V. Hong, N. X. Phuc, L. V. Bau, D. V. Son, S. C. Yu, “Room temperature magnetic entropy change in La0.7Sr0.3Mn1-xM'xO3 (M=Al, Ti)”, Phys. Stat. Sol. (b) 244 (2007) 4570. D. N. H. Nam, N. V. Dai, T. D. Thanh, L. T. C. Tuong, L. V. Hong, N. X. Phuc, H. S. Hong and N. V. Khien, “Effects of dilution on magnetic and transport properties of La0.7Ca0.3Mn1−xMxO3”, Phys. Rev. B 77 (2008) 224420. D. N. H. Nam, N. V. Khien, N. V. Dai, L. V. Hong, and N. X. Phuc, “Temperature memory and resistive glassy behavior of a perovskite manganite” Phys. Rev. B 77 (2008) 214406. D.H. Manh, P.T. Phong, T.D. Thanh, L.V. Hong, N.X. Phuc, "La0.7Ca0.3MnO3 perovskite synthesized by reactive milling method: The effect of particle size on the magnetic and electrical properties" Journal of Alloys and Compounds 491 (2010) 8–12. D.H. Manh, P.T. Phong, T.D. Thanh, L.V. Hong, N.X. Phuc, "Low-field magnetoresistance of La0.7Ca0.3MnO3 perovskite synthesized by reactive milling method", Journal of Alloys and Compounds 499 (2010) 131-134. P.T. Phong, N.V.Dai, D.H.Manh, T.D.Thanh, N.V.Khiem, L.V.Hong, N.X.Phuc, "Electrical and magnetic behavior of La0.7Ca0.3MnO3/La0.7Sr0.2Ca0.1MnO3 composites", Journal of Mag. Mag. Mat.322 (2010) 2737-2741. Le Van Hong, Tran Dang Thanh, Dao Nguyen Hoai Nam, Nguyen Chi Thuan and Nguyen Xuan Phuc, Switching and Electrical Memory Effect in the Colossal Permittivity Material La2NiO4+δ, Journal of the Korean Physical Society 53 (2008) 2582-2586. Tran Dang Thanh and Le Van Hong “AC and DC Conductivity of Multiferroic La2-xSrxNiO4+( , Journal of Korean Phys. Soc. 52 (2008) 1456. T. D. Thanh, P. V. Phuc, and L. V. Hong, "Observation of the radial resonance – an evidence of the multifferoic behavior in La2NiO4 doped Sr", Communications in Physics, 18 (2008) 225. |
| 10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản) Ha M. Nguyen, N. V. Dang, Pei-Yu Chuang, T. D. Thanh, Chih-Wei Hu, Tsan-Yao Chen, V. D. Lam, Chih-Hao Lee and L. V. Hong, Tetragonal and hexagonal polymorphs of BaTi1-xFexO3-( multiferroics using X-ray and Raman analyses, Appl. Phys. Lett. 99, 202501 (2011) (SCI). N.V. Dang, T.D. Thanh, L.V. Hong, V.D. Lam and The-Long Phan, Structural, optical and magnetic properties of polycrystalline BaTi1-xFexO3 ceramics, J. Appl. Phys. 110, 043914 (2011) (SCI). Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Khắc Hùng, Ngô Thị Lan, Vũ Đình Lãm và Lê Văn Hồng, Ảnh hưởng của sự thay thế Fe cho Ti lên cấu trúc và tính chất điện từ của BaTiO3, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 39-44, số 2 (78), 2011. Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Văn Khiển, Trần Đăng Thành, Đỗ Hùng Mạnh, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Đình Lãm1 và Lê Văn Hồng, Proceedings Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 7(SPMS-2011), Thành phố Hồ Chí Minh 7-9/11/2011. Nguyen Van Dang, Ha M. Nguyen, Nguyen Van Chien, Do Hung Manh, Tran Dang Thanh, Vu Dinh Lam and Le Van Hong, Abnormal magnetic property in Fe- doped BaTiO3 multiferroics, Proceedings of The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2010) - Hanoi, Vietnam - November 09-12, 2010. Nguyễn Văn Đăng, Trần Thị Hà, Trần Đăng Thành , Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Xuân Phúc và Lê Văn Hồng, Ảnh hưởng của thay thế Fe lên cấu trúc và tính chất điện của BaTiO3, Proceedings Hội nghị Vật lý chất rắn và KHVL toàn quốc lần thứ VI (11/2009), 51-54 Nguyen Van Dang, Tran Thi Ha, Tran Dang Thanh, Do Hung Manh, Nguyen Xuan Phuc, Nguyen Xuan Nghia, and Le Van Hong, Preparation and properties of the BaTi1-xFexO3 multiferroics, Proceedings of IWNA 2009, 2009, p. 245-248. Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Xuân Phúc và Lê Văn Hồng, Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp Fe, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 5 (53), 2009, 81-85 Nguyen Van Dang, Nguyen Van Khien, Tran Dang Thanh, Nguyen Xuan Phuc and Le Van Hong, Preparation and proprrties of Fe-doped BaTiO3 perovskite, Proceedings of AMSN2008, 999-1004. Nguyễn Văn Đăng, Bùi Thị Bích, Nguyễn Thanh Ngọc và Lê Văn Hồng, Nghiên cứu chế tạo vật liệu sắt điện – sắt từ BiFeO3 bằng phương pháp phản ứng pha rắn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 3 (43), 2007, 84-88,. [11]. Nguyễn Văn Đăng, Đỗ Hùng Mạnh, Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Xuân Phúc và Lê Văn Hồng, Nghiên cứu chế tạo màng mỏng La0,7Sr0,3MnO3 bằng phương pháp phún xạ catốt RF, Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ IV ,509-513, 2003. P. Q. Thanh, B. T. Cong, C. T. A. Xuan, N. H. Luong., “Melting of the charge ordering state by Ruthenium doping in Ca0.6Pr0.4Mn1-yRuyO3 (y = 0, 0.03, 0.05, 0.07) perovskites”. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310 (2007) e720–e722 (SCI). Chu Thi Anh Xuan, Le Thi Luu, Bach Thanh Cong., “Influence of Ruthenium doping on electric and magnetic properties of the perovskite compound system Ca0.6Pr0.4Mn1-yRuyO3 (y = 0, 0.03, 0.05, 0.07)”. Proceedings of Osaka University- Asia Pasific- Vietnam National University, 9/ 2005. Thanh P.Q., Xuan C.T.A., Thao P.X., Nhat H.N., Cong B.T., Proceedings of The 9th Asia Pacific Physics Conference,Vietnam 10/ 2004. D. N. H. Nam, N. V. Khien, N. V. Dai, L. V. Hong, and N. X. Phuc, Temperature memory and resistive glassy behavior of a perovskite manganite”, Phys. Rev. B 77, (2008), 214406 (SCI). D. N. H. Nam, N. V. Dai, T. D. Thanh, L. T. C. Tuong, L. V. Hong, N. X. Phuc, H. S. Hong, and N.V. Khien, Effects of dilution on magnetic and transport properties of La0.7Ca0.3Mn1−xM’xO3, Phys. Rev. B 77, (2008), 224420 (SCI). |
| 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Một bộ phận quan trọng trong các thiết bị điện tử (hiện vẫn sử dụng linh kiện điện tử bán dẫn truyền thống) là các bộ nhớ trong RAM. Các bộ nhớ RAM có hạn chế là bị mất thông tin khi ta tắt nguồn nuôi ngoài. Việc này đòi hỏi người sử dụng phải chờ đợi một khoảng thời gian khá lâu mỗi khi khởi động hoặc tắt máy, gọi là thời gian booting. Trong một tương lai gần các bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên từ tính (MRAMs - Magnetoresistive Random-Access Memory) ứng dụng vật liệu multifferoic có khả năng lưu trữ thông tin ngay cả khi nguồn điện bị ngắt và có tốc độ đọc và ghi nhanh hơn rất nhiều sẽ dần thay thế các bộ nhớ RAM hiện có trên thị trường. Song song với đó là những nỗ lực liên tục trong nghiên cứu chế tạo và sử dụng những bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên sắt điện (Ferroelectric Random-Access Memory FeRAMs) một loại chip nhớ có dung lượng lưu trữ rất cao và cũng có khả năng bảo toàn thông tin khi nguồn điện bị ngắt. Các hướng nghiên cứu rộng lớn này cộng với những đòi hỏi rất cao của khoa học công nghệ như: các thiết bị điện tử ngày càng phải có kích thước nhỏ gọn hơn, tốc độ truy cập nhanh hơn, khả năng lưu trữ thông tin lớn hơn và đặc biệt là tốn ít năng lượng hơn... có thể dẫn đến một lớp điện tử đa chức năng mới, kết hợp cả mạch logic, bộ nhớ và truyền tin trên cùng một chip. Chính vì lẽ đó vật liệu đa pha điện từ như bán dẫn pha từ loãng (DMS), vật liệu multifferoics được xem là vật liệu điện tử của thế kỉ 21 và đang rất được quan tâm nghiên cứu. Đặc biệt hơn, khi gần đây hiệu ứng lật trạng thái dẫn, nhớ điện trở (Switching and Resistance Memory Effect) và nhớ điện dung (Capacitance Memory Effect) quan sát thấy trên các họ vật liệu này đang đặc biệt được quan tâm. Đây là hiệu ứng mở ra khả năng chế tạo linh kiện nhớ RRAM (Resistance Random Access Memory) có nhiều ưu việt, đặc biệt năng lượng tiêu thụ rất nhỏ. Kể từ ngày tìm ra hiệu ứng nhớ điện trở đã có rất nhiều mô hình lý thuyết được đưa ra như: bẫy hạt tải của các domen, tích tụ điện tử tại điểm tiếp giáp giữa điện cực và vật liệu, sinh huỷ các khuyết tật tinh thể bởi điện trường … Cho đến nay chưa có mô hình nào giải thích thoả đáng hiện tượng lật trạng thái dẫn và nhớ điện trở. Do vậy các nghiên cứu cơ bản nhằm tìm hiểu cơ chế vật lý xẩy ra trong các hệ điện tử, spin trong vật liệu đơn và đa pha điện từ là rất cần thiết. Chúng tôi tin rằng, nếu thực hiện thành công đề tài nghiên cứu này sẽ có những đóng góp hữu ích cho sự hiểu biết tốt hơn về cơ chế tương tác điện từ trong vật liệu đa pha điện từ, đặc biệt về động học hạt tải điện và spin cũng như về hiệu ứng nhớ từ, nhớ điện trở và điện dung. Bên cạnh đó quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ, xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu thuộc chuyên ngành vật lý chất rắn, công nghệ nano và quang học quang phổ của ĐH Thái Nguyên. |
| 12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Chế tạo thành công các mẫu vật liệu multiferroic cấu trúc ABO3 dạng đơn chất và composite bằng phương pháp phản ứng pha rắn và nghiền cơ năng lượng cao. Chế tạo thành công mẫu màng mỏng vật liệu trên cơ sở sử dụng các mẫu vật liệu multiferroic từ dạng gốm khối đã chế tạo làm bia cho kỹ thuật bốc bay bằng chùm tia laser. Khống chế nhiệt độ và thời gian thích hợp để thu được vật liệu sạch pha, vật liệu có kích thước hạt mong muốn trong vùng hàng chục nano mét đến hàng trăm nano mét. - Nghiên cứu ảnh hưởng của điện trường, từ trường và nhiệt độ lên các đặc trưng điện từ. Trên cơ sở các kết quả thực nghiệm đánh giá trật tự điện tích, trật tự spin, cơ chế đồng tồn tại và cạnh tranh của tương tác điện - từ trong các vật liệu multiferroic có cấu trúc ABO3 dưới dạng đơn chất và composite khi có tác dụng của điện trường và từ trường. |
| 13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1. Đối tượng nghiên cứu + Hệ vật liệu multiferroic đơn chất BaTiO3 pha tạp Fe và Mn. + Hệ vật liệu multiferroic dạng tổ hợp (composite) từ hai vật liệu sắt điện và sắt từ cấu trúc perovskite ABO3 như: composite BaTiO3/La0.7Sr0.3MnO3, composite BaTiO3/(Co/Ni)Fe2O4. 13.2. Phạm vi nghiên cứu - Chế tạo và nghiên cứu tính chất multiferroic của các vật liệu dạng đơn chất tồn tại dưới hai dạng gốm khối và màng mỏng. Các vật liệu dạng tổ hợp (composite) chỉ xét dạng gốm khối và dạng hạt kích thước nanomet và micromet. - Nghiên cứu ảnh hưởng của điện trường, từ trường và nhiệt độ lên các tính chất điện, từ và quang học của vật liệu. Khảo sát chi tiết cơ chế đồng tồn tại và cạnh tranh của pha sắt điện và sắt từ trong vật liệu. |
| 14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1. Cách tiếp cận Cách tiếp cận trong quá trình nghiên cứu của chúng tôi là lấy kết quả, kiến thức đã có của mình và khả năng của cơ sở nghiên cứu làm cơ sở. Liên tục cập nhật tài liệu tham khảo, tận dụng tối đa các kết quả thực nghiệm và mô hình lý thuyết đã công bố của các tác giả khác trong nước và trên thế giới để bổ trợ cho các tính toán tối ưu hoá thí nghiệm cũng như giúp lập luận phân thích đánh giá kết quả thực nghiệm thu được. Các kết quả nghiên cứu phải được đánh giá công khai thông qua những sinh hoạt học thuật, báo cáo tại các serminar chuyên ngành, các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế và đặc biệt bằng các công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế và quốc gia có uy tín. 14.2. Phương pháp nghiên cứu Chế tạo vật liệu gốm dạng khối bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao và phản ứng pha rắn. Chế tạo vật liệu kích thước nano bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao và bốc bay bằng chùm tia laser. Khảo sát và phân tích đánh giá hình thái, cấu trúc pha của vật liệu trên cơ sở phân tích phổ nhiễu xạ tia X và ảnh hiển vi điện tử quét (SEM). Kết hợp với phổ tán xạ Raman để đánh giá kích thước hạt và cấu trúc của vật liệu gốm và màng mỏng. Sau khi có các thông tin cần thiết về cấu trúc pha, độ sạch pha vật liệu, hình thái học và những thông tin bổ trợ chúng tôi thực hiện các phép đo điện từ như: đo đường từ nhiệt M(T) trong cả hai chế độ FC và ZFC, điện trở R(T), điện dung C(T), đường từ hoá M(H) và từ trở R(H) trong từ trường cao (đến 2 Tesla) ở các nhiệt độ khác nhau trong toàn giải nhiệt độ từ 5K lên đến nhiệt độ cần thiết để đánh giá nhiệt độ chuyển pha sắt điện và sắt từ, đánh giá cơ chế từ hoá cũng như cơ chế dẫn phụ thuộc trật tự spin trong vật liệu. |
| 15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15.1. Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết) - Chế tạo các mẫu vật liệu dạng khối, hạt nano và composite bằng phương pháp phản ứng pha rắn kết hợp với nghiền cơ năng lượng cao. Chế tạo các mẫu vật liệu cấu trúc nano dạng màng mỏng bằng phương pháp bốc bay chùm tia laser. - Khảo sát các quy trình chế tạo vật liệu nhằm tìm ra quy trình chế tạo thích hợp, độ lặp lại cao và vật liệu thu được đáp ứng tốt các yêu cầu nghiên cứu của đề tài. - Khảo sát cấu trúc, phân tích pha tinh thể trên cơ sở phân tích số liệu nhiễu xạ tia X mẫu bột, mẫu màng và phổ tán xạ Raman. Phân tích và đánh giá hình thái học, kích thước hạt thông qua ảnh SEM. - Thực hiện các phép đo khảo sát các đặc trưng điện, từ và quang học của vật liệu nhằm nghiên cứu, đánh giá mức độ tương tác giữa hai pha sắt điện và sắt từ, quá trình hồi phục của các phân cực điện và phân cực từ trong các mẫu vật liệu đã chế tạo. - Thiết lập được mối tương quan điện - từ thông qua tỷ phần đóng góp của hai pha sắt điện/sắt từ khi có tác dụng của điện trường và từ trường. 15.2. Tiến độ thực hiện Năm thứ nhất: - Nghiên cứu tổng quan các đặc trưng điện từ và vật lý có liên quan đến vật liệu multiferroic và tổ chức các seminar chuyên đề. - Chế tạo vật liệu multiferroic đơn chất dạng gốm khối và dạng tổ hợp (composite). - Đo đạc tính chất, phân tích cấu trúc các mẫu chế tạo được. - Xử lý kết quả, tham gia báo cáo kết quả tại các hội nghị chuyên ngành và viết bài báo. Năm thứ hai: - Chế tạo vật liệu ở kích thước nano (màng mỏng) và vật liệu composite từ các vật liệu đơn phân cực, trong đó các vật liệu sắt điện và sắt từ cấu trúc ABO3 - Tối ưu hóa quy trình chế tạo vật liệu nhằm tìm ra quy trình chế tạo thích hợp, độ lặp lại cao - Đo đạc, phân tích cấu trúc và nghiên cứu tính chất điện từ của vật liệu chế tạo được. - Công bố các kết quả tại hội nghị, tạp chí. - Viết báo cáo đề tài |
| tt | Các nội dung, công việc thực hiện | Sản phẩm | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) | Người thực hiện |
| 1 | Chuẩn bị tài liệu, viết đề cương của đề tài. | Đề cương nghiên cứu | 01/2012-04/2012 | Chủ nhiệm đề tài và các cộng sự |
| 2 | Seminar chuyên đề 1: Tính chất điện môi sắt điện trong một số vật liệu cấu trúc perovskite ABO3. | Chuyên đề về tính chất điện môi sắt điện của vật liệu cấu trúc perovskite ABO3 | 01/2012-05/2010 | Chủ nhiệm đề tài, các cộng sự và sinh viên NCKH |
| 3 | Seminar chuyên đề 2: Vật liệu đa pha điện từ (multiferroics) cấu trúc ABO3 | Chuyên đề về Vật liệu (multiferroics) cấu trúc ABO3 | 06/2012-10/2012 | Chủ nhiệm đề tài, các cộng sự và sinh viên NCKH |
| 4 | Chế tạo vật liệu gốm khối dạng đơn chất và composite | Mẫu nghiên cứu gốm khối dạng đơn chất và composite | 07/2012-11/2012 | Chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn Văn Khiển, CN. Phạm Trượng Thọ |
| 5 | Đo đạc tính chất, phân tích cấu trúc các mẫu chế tạo được. | XRD, phổ Raman, ảnh SEM, các kết quả đo điện, từ | 07/2012-01/2012 | Chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn Văn Khiển, ThS. Chu Thị Anh Xuân |
| 6 | Chế tạo vật liệu ở kích thước nano | Mẫu nghiên cứu dạng màng mỏng | 08/2012-06/2013 | Chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn Văn Khiển, ThS. Chu Thị Anh Xuân |
| 7 | Đo đạc, phân tích cấu trúc và nghiên cứu tính chất điện từ của vật liệu chế tạo được. | Kết quả phân tích, đo đạc. | 08/2012-7/2013 | Chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn Văn Khiển, ThS. Chu Thị Anh Xuân |
| 8 | Seminar chuyên đề 3: Tính chất điện từ, quang học của vật liệu BaTiO3 pha tạp dạng khối và kích thước nano | Chuyên đề tổng quan về Cấu trúc và tính chất của vật liệu BaTiO3 | 01/2013-06/2013 | Chủ nhiệm đề tài, ThS. Chu Thị Anh Xuân, CN. Phạm Trượng Thọ, CN. Nguyễn Thị Dung. |
| 9 | Hướng dẫn sinh viên làm khoá luận TN Đại học | 3-4 khoá luận TN | 01/2012-11/2013 | Chủ nhiệm đề tài và các sinh viên |
| 10 | Hướng dẫn luận văn Thạc sĩ | 01 | 12/2012-11/2013 | Chủ nhiệm đề tài và học viên |
| 11 | Hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH SV | 3-4 đề tài NCKH SV | 01/2012-11/2013 | Chủ nhiệm đề tài và các sinh viên |
| 12 | Viết bài báo | Bài báo | 05/2012-11/2013 | Chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn Văn Khiển, ThS. Chu Thị Anh Xuân |
| 16. SẢN PHẨM Sản phẩm khoa học |
| Sách | Số lượng | Bài báo, Báo cáo | Số lượng |
| Sách chuyên khảo |  | Bài báo đăng tạp chí quốc tế (ISI) | 02 |
| Sách tham khảo |  | Bài báo đăng tạp chí trong nước (Quốc gia) | 02 |
| Giáo trình |  | Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế | 01 |
| Sản phẩm đào tạo |
|  | Nghiên cứu sinh | Cao học | Nhóm sinh viên NCKH |
| Số lượng | 0 | 0 | 03 |
| Sản phẩm ứng dụng |
| stt | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học | Địa chỉ ứng dụng |
| 1 | Chuyên đề 1 | Có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học ngành VLCR, Công nghệ nano | Khoa Vật lý – Trường ĐH Khoa học và ĐH Sư Phạm; Khoa cơ bản của các trường thành viên của ĐH Thái Nguyên. |
| 2 | Chuyên đề 2 |  |  |
| 17. HIỆU QUẢ (giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội) - Việc thực hiện đề tài sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu. Bên cạnh đó quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ, xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu thuộc chuyên ngành vật lý chất rắn, công nghệ nano và quang học quang phổ của ĐH Thái Nguyên. - Kết quả nghiên cứu của đề tài hứa hẹn sẽ được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và Quốc tế. Đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng sự hợp tác với các trường và trung tâm nghiên cứu trong nước. Đặc biệt là sự mở rộng hợp tác Quốc tế trong nghiên cứu vì trong quá trình nghiên cứu đề tài này chúng tôi sẽ hợp tác với một số nhóm nghiên cứu tại Hàn quốc và Đài Loan, những quốc gia có nền khoa học và công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. |
| 18. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: 74.000.000 đồng (Bảy mươi tư triệu đồng). Trong đó: Ngân sách nhà nước: 74.000.000 đồng Các nguồn kinh phí khác: không Nhu cầu kinh phí từng năm: - Năm 2012: 37 000 000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng) - Năm 2013: 37 000 000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng) Dự trù kinh phí theo các mục chi (Đơn vị tính: Việt Nam đồng): Stt Khoản chi, nội dung chi Thời gian thực hiện Tổng kinh phí Phân nguồn kinh phí Ghi chú Kinh phí nhà nước Nguồn khác I Trả công và thuê khoán hợp đồng 01/2012 -12/2013 56.000.000 56.000.000 0 1 Xây dựng đề cương tổng quát 1.000.000 1.000.000 2 Xây dựng thuyết minh chi tiết 1.000.000 1.000.000 3 Thực hiện chuyên đề nghiên cứu (2 seminar chuyên đề) 6.000.000 6.000.000 4 Công xử lý, phân tích kết quả và viết bài báo (2 bài quốc tế + 2 bài quốc gia) 28.000.000 28.000.000 5 Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài 1.000.000 1.000.000 6 Viết báo cáo tổng kết 4.000.000 4.000.000 7 Viết báo cáo tóm tắt 1.500.000 1.500.000 8 Chi thù lao chủ nhiệm đề tài 7.200.000 7.200.000 9 Chi thù lao các thành viên tham gia đề tài 5.100.000 5.100.000 10 Chi thù lao thư ký hành chính của đề tài 1.200.000 1.200.000 II Nguyên, nhiên vật liệu và thiết bị 01/2012 -12/2013 6.500.000 6.500.000 0 1 Nguyên, nhiên vật liệu, hoá chất 4.400.000 4.400.000 2 Trả thù lao đo đạc, phân tích kết quả 2.100.000 2.100.000 IV Công tác phí 01/2012 -12/2013 1.800.000 1.800.000 0 1 Tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế + quốc gia 1.800.000 1.800.000 V Mua tài liệu, số liệu, dịch tài liệu, in ấn 01/2012 -12/2013 3.700.000 3.700.000 0 5 % 1 Mua tài liệu, in ấn 1.700.000 1.700.000 2 Thuê dịch tài liệu 2.000.000 2.000.000 VI Quản lý phí và nghiệm thu 01/2012 -12/2013 6.000.000 6.000.000 0 1 Nghiệm thu 2.300.000 2.300.000 2 Quản lý hành chính 3.700.000 3.700.000 5 % Tổng cộng 74.000.000 74.000.000 0 |
| Ngày ...... tháng ....... năm ............ Ngày 30 tháng 03 năm 2012 Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài (Ký, họ và tên, đóng dấu) (ký, họ và tên,) Nguyễn Văn Đăng Ngày ......... tháng....... năm .............. Cơ quan chủ quản duyệt KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |

# Text boxes

(

(

Hình 1. Số ấn phẩm được công bố/năm theo từ khóa. (From ISI Web of Knowledge)[11].